附件3

铅锌行业规范企业审查表

铅锌矿山企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1 企业合规性 | 手续齐全，环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。申请规范当年及上一年度未发生重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2 布局合理性 | 符合国家及地方产业政策、矿产资源规划、环保及节能法律法规和政策、矿业法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。铅锌矿山企业须依法取得采矿许可证和安全生产许可证。采矿权人应按照批准的矿产资源开发利用方案、初步设计和安全设施设计进行矿山建设和开发，严禁无证开采、乱采滥挖和破坏环境、浪费资源。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 铅锌精矿产品质量符合《重金属精矿产品中有害元素的限量规范》（GB20424），其他附属产品质量符合国家或行业标准。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 未采用淘汰类工艺。选矿矿石处理能力应不小于矿山开采能力。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 采用充填采矿法。 | 可选 |  |  |
|  |  | 2.3 智能制造 | 通过两化融合管理体系贯标； 获得部（省）级智能制造相关荣誉，例如智能制造、工业互联网、大数据等试点示范以及智能制造综合标准化与新模式应用项目等；建有SCADA、MES、ERP等系统； 应用了智能仪器仪表以及工业机器人、AGV等智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | 建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。 能源计量器具符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）,企业能耗符合国家相关标。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | ①通过能源管理体系第三方认证。 ②建立能源管控中心。 | 可选 |  |  |
|  |  | 3.2能耗指标要求 | 矿山地下开采原矿综合能耗：≤4.4千克标准煤/吨矿；露采矿山采出矿综合能耗：≤0.6千克标准煤/吨矿；铅锌选矿综合能耗≤6.1千克标准煤/吨矿。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1 共伴生、稀贵金属利用 | 铅锌矿山开展共伴生矿产资源综合利用。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.2 指标要求 | 开采回采率、选矿回收率和综合利用率三项指标符合原国土资源部颁布的《关于铁、铜、铅、锌、稀土、钾盐和萤石等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》（2013年第21号）中的相关要求。 选矿废水循环利用率：≧85%及以上，选矿用新水单耗：≤1.5立方米/吨。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 按照《有色金属行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0320）要求，开展绿色矿山建设； 建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过绿色矿山认证；通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2污染物监测 | 铅锌矿山企业依法实施强制性清洁生产审核。应安装、使用自动监测设备的，依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3 污染物防治设施 | 铅锌矿山企业做到污染物处理工艺技术可行，有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中相关要求,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标。物料储存、转移输送、装卸和工艺过程等环节的无组织排放加强了控制管理，制定相应的环境管理措施，满足有关环保标准要求。尾矿渣等固体废弃物按照国家固体废物和危险废物管理的要求进行无害化处理处置或交有资质的单位处理。加强对土壤污染的预防和保护，列入土壤污染重点监管单位名录的企业严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1职业健康安全管理体系建设 | 建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 铅锌矿山企业执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。企业尾矿库设计和建设符合《尾矿设施设计规范》（GB50683）、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006）等相关法律法规和标准的要求。企业排土场设计和建设符合《有色金属矿山排土场设计标准》（GB50421）等相关法律法规和标准的要求。 依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |

铅冶炼企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1 企业合规性 | 手续齐全，环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。申请规范当年及上一年度未发生重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2 布局合理性 | 符合国家及地方产业政策、环保及节能法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 铅锭产品质量符合《铅锭》（GB/T469），其他附属产品质量符合国家或行业标准。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 粗铅冶炼须采用先进的富氧熔池熔炼-液态高铅渣直接还原或富氧闪速熔炼等炼铅工艺，以及其他生产效率高、能耗低、环保达标、资源综合利用效果好、安全可靠的先进炼铅工艺，并需配套烟气综合处理设施。未采用淘汰类工艺。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 矿铅冶炼企业利用富氧熔池熔炼炉、富氧闪速熔炼炉等先进装备处理铅膏、冶炼渣等含铅二次资源。 | 可选 |  |  |
|  |  | 2.3 环保配套 设施 | 配套建设有价金属综合利用系统。采用火法工艺的冶炼企业，工业炉窑产生的烟气配套建设烟气制酸或烟气除尘脱硫净化装置，设置高效环集烟气收集处理系统，设置监测报警系统和应急处理系统，冶炼烟气未设置烟气旁路直接排空。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.4 智能制造 | 通过两化融合管理体系贯标； 获得部（省）级智能制造相关荣誉，例如智能制造、工业互联网、大数据等试点示范以及智能制造综合标准化与新模式应用项目等； 建有SCADA、MES、ERP等系统； 应用了智能仪器仪表以及工业机器人、AGV等智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | ①建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。 ②能源计量器具符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）,能耗符合国家相关标准。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | ①通过能源管理体系第三方认证。 ②建立能源管控中心。 | 可选 |  |  |
|  |  | 3.2能耗指标要求 | 粗铅工艺综合能耗：≦250千克标准煤/吨。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1废渣综合利用 | 开展冶炼渣的资源综合利用，有效提高冶炼过程中产生的废弃物的资源利用效率；原生铅冶炼企业与再生铅冶炼企业、蓄电池生产企业协同生产；企业开展铜、铅、锌冶炼系统协同生产；以上3条满足其中一条。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.2 共伴生、稀贵金属利用 | 开展烟气洗涤污酸、砷烟尘等资源化利用，设有伴生稀贵金属综合回收利用装置，可综合回收金银等资源。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.3 指标要求 | 总回收率：≧97%；粗铅熔炼回收率：≧97.5%；尾渣含铅≦2%；铅精炼回收率≧99%；总硫利用率≧96%；硫捕集率≧99.5%；水循环利用率≧98%。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2污染物监测 | 企业依法实施强制性清洁生产审核。应安装、使用自动监测设备的，依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行。铅锌冶炼企业按照《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3 污染物防治设施 | 企业做到污染物处理工艺技术可行，有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中相关要求,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标。物料储存、转移输送、装卸和工艺过程等环节的无组织排放加强了控制管理，制定相应的环境管理措施，满足有关环保标准要求。冶炼渣、冶炼飞灰等固体废弃物按照国家固体废物和危险废物管理的要求进行无害化处理处置或交有资质的单位处理。加强对土壤污染的预防和保护，列入土壤污染重点监管单位名录的企业严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1管理体系建设 | 建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 铅锌冶炼企业执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。企业作业环境须满足《工业企业设计卫生标准》（GBZ1）和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1）的要求，建立企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制。 企业依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |

锌冶炼企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1 企业合规性 | 手续齐全，环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。申请规范当年及上一年度未发生重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2 布局合理性 | 符合国家及地方产业政策、环保及节能法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 锌锭产品质量符合《锌锭》（GB/T470），其他附属产品质量符合国家或行业标准。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 硫化锌精矿焙烧工艺单台流态化焙烧炉炉床面积须达到100平方米及以上，并需配套完整的锌冶炼生产系统及烟气综合处理设施。锌湿法冶炼工艺须配套浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 搭配处理锌氧化矿及含锌二次资源，实现资源综合利用。 | 可选 |  |  |
|  |  | 2.3 环保配套 设施 | ①配套建设有价金属综合利用系统。采用火法工艺的冶炼企业，工业炉窑产生的烟气配套建设烟气制酸或烟气除尘脱硫净化装置，设置高效环集烟气收集处理系统。 ②设置监测报警系统和应急处理系统，冶炼烟气未设置烟气旁路直接排空。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.4 智能制造 | 通过两化融合管理体系贯标； 获得部（省）级智能制造相关荣誉，例如智能制造、工业互联网、大数据等试点示范以及智能制造综合标准化与新模式应用项目等； 建有SCADA、MES、ERP等系统； 应用了智能仪器仪表以及工业机器人、AGV等智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | ①建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。 ②能源计量器具符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），企业能耗符合国家相关标准。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | ①通过能源管理体系第三方认证。 ②建立能源管控中心。 | 可选 |  |  |
|  |  | 3.2能耗指标要求 | 含浸出渣火法处理的电锌锌锭工艺综合能耗：≦920千克标准煤/吨；阴极板面积为1.6m2及以下的电锌直流电耗：≦3000千瓦时/吨，阴极板面积为1.6m2以上的电锌直流电耗：≦3080千瓦时/吨。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1废渣综合利用 | 开展冶炼渣的资源综合利用，有效提高冶炼过程中产生的废弃物的资源利用效率；原生铅冶炼企业与再生铅冶炼企业、蓄电池生产企业协同生产；企业开展铜、铅、锌冶炼系统协同生产；以上3条满足其中一条。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.2 共伴生、稀贵金属利用 | 铅锌冶炼企业开展烟气洗涤污酸、砷烟尘等资源化利用，设有伴生稀贵金属综合回收利用装置，可综合回收金银等资源。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.3 指标要求 | 电锌冶炼总回收率：≧96%；总硫利用率：≧96%，硫捕集率≧99.5%；水的循环利用率≧95%。 | 必选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2污染物监测 | 企业依法实施强制性清洁生产审核。应安装、使用自动监测设备的，依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行。铅锌冶炼企业按照《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3 污染物防治设施 | 企业做到污染物处理工艺技术可行，有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中相关要求,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标。物料储存、转移输送、装卸和工艺过程等环节的无组织排放加强了控制管理，制定相应的环境管理措施，满足有关环保标准要求。冶炼渣、冶炼飞灰等固体废弃物按照国家固体废物和危险废物管理的要求进行无害化处理处置或交有资质的单位处理。加强对土壤污染的预防和保护，列入土壤污染重点监管单位名录的企业严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1职业健康安全管理体系建设 | 建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 铅锌冶炼企业执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。 企业依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |

再生锌企业名称：

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 审查说明 （必选为通过审查的必要条件，任一项不满足则不予通过；可选为引导企业提升发展质量的要求，是通过审查的重要参考） | 要求类型 | 勾选 | 材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.1 企业合规性 | 手续齐全，环评文件、核准或备案文件、土地证等基本证件齐全。企业申报产能为全部建成产能，申报产能须全部投产一年以上（含一年）。申请规范当年及上一年度未发生重大环境污染事件或生态破坏事件、较大及以上生产安全事故。 | 必选 |  |  |
|  |  | 1.2 布局合理性 | 符合国家及地方产业政策、环保及节能法律法规和政策、安全生产法律法规和政策、行业发展规划等要求。 | 必选 |  |  |
| 2 | 质量、工艺和装备 | 2.1质量管理体系建设 | 建立了满足GB/T19001要求的质量管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过质量管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  |  | 锌锭产品质量符合《锌锭》（GB/T470），其他附属产品质量符合国家或行业标准。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.2工艺装备 | 采用先进的工艺和设备，须配套建设冶炼渣无害化处理设施，采用火法工艺须配套余热回收利用系统、烟气综合处理设施。处理含氟、氯的含锌二次资源项目应建有完善的除氟、氯设施。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.3 环保配套 设施 | ①配套建设有价金属综合利用系统。采用火法工艺的冶炼企业，工业炉窑产生的烟气配套建设烟气制酸或烟气除尘脱硫净化装置，设置高效环集烟气收集处理系统。 ②设置监测报警系统和应急处理系统，冶炼烟气未设置烟气旁路直接排空。 | 必选 |  |  |
|  |  | 2.4 智能制造 | 通过两化融合管理体系贯标； 获得部（省）级智能制造相关荣誉，例如智能制造、工业互联网、大数据等试点示范以及智能制造综合标准化与新模式应用项目等； 建有SCADA、MES、ERP等系统； 应用了智能仪器仪表以及工业机器人、AGV等智能装备，实现智能化管理、智能化调度、数字化点检和设备在线智能诊断。 | 可选 |  |  |
| 3 | 能源消耗 | 3.1能源管理体系建设 | ①建立了满足GB/T23331要求的能源管理体系。 ②能源计量器具符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）,企业能耗符合国家相关标准。。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | ①通过能源管理体系第三方认证。 ②建立能源管控中心. | 可选 |  |  |
|  |  | 3.2能耗指标要求 | 火法富集工序综合能耗：≦1200千克标准煤/吨金属锌；湿法锌冶炼工序电锌锌锭工艺综合能耗：≦900千克标准煤/吨。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 4 | 资源综合利用 | 4.1废渣综合利用 | 开展冶炼渣的资源综合利用，有效提高冶炼过程中产生的废弃物的资源利用效率；原生铅冶炼企业与再生铅冶炼企业、蓄电池生产企业协同生产；企业开展铜、铅、锌冶炼系统协同生产；以上3条满足其中一条。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.2 共伴生、稀贵金属利用 | 设有伴生稀贵金属综合回收利用装置，可综合回收金银等资源的。 | 可选 |  |  |
|  |  | 4.3 指标要求 | 锌总回收率：≧88％；水的循环利用率：≧95%。（附指标计算说明） | 必选 |  |  |
| 5 | 环境保护 | 5.1环境管理体系建设 | 建立了满足GB/T24001要求的环境管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过环境管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 5.2污染物监测 | 企业依法实施强制性清洁生产审核。应安装、使用自动监测设备的，依法安装配套的污染物在线监测设施，与生态环境主管部门的监控设备联网，保障监测设备正常运行。铅锌冶炼企业按照《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ 989）等相关标准规范开展自行监测。 | 必选 |  |  |
|  |  | 5.3 污染物防治设施 | 企业做到污染物处理工艺技术可行，有清污分流和雨污分流设施，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行。各项污染物排放符合国家《铅、锌工业污染物排放标准》（GB25466）中相关要求,厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。企业污染物排放总量不超过生态环境主管部门核定的总量控制指标。物料储存、转移输送、装卸和工艺过程等环节的无组织排放加强了控制管理，制定相应的环境管理措施，满足有关环保标准要求。加强对土壤污染的预防和保护，列入土壤污染重点监管单位名录的企业严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574）中的相关要求，其原料属于固体废物或危险废物的，按照国家固体废物和危险废物管理要求进行贮存、处理和处置。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 执行相关特别排放限值标准（要求）。 | 可选 |  |  |
| 6 | 安全生产与职业病防治 | 6.1职业健康安全管理体系建设 | 建立了满足GB/T28001要求的职业健康安全管理体系。 | 必选 |  |  |
|  |  |  | 通过职业健康安全管理体系第三方认证。 | 可选 |  |  |
|  |  | 6.2安全生产和职业病危害防护标准执行情况 | 铅锌冶炼企业执行保障安全生产和职业病危害防护的《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）等法律法规和标准规范。 企业依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，按国家规定投保安全生产责任险，并为从业人员足额缴纳相关保险费用。 | 必选 |  |  |